DANPALON GÜN IŞIĞI SİSTEMLERİ

DP 10MM MULTICELL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kaplama Malzemesi

Kaplama malzemesi Reflekte Gri renkli olacaktır. 10MM kalınlığında 4 duvarlı ve 3 odalı olacaktır. Panellerin iki yüzü yüksek UV (ultraviyole) dayanımlı olacaktır. Her 60cm’de bir çift emniyetli tırnaklı kilit profil sistemine sahip U kilitleme elemanları ile bağlanacaktır. U kilit elemanlarının başlangıç ve bitimlerinde toz ve pislik girişini engellemek amaçlı mutlaka plastik kapak elemanları (end cap) kullanılacaktır. Gün Işığı Sisteminin montajında; takviyeli (güçlendirilmiş) çelik bağlantı klipsleri, uygun paslanmaz vidalar ve opsiyonel alüminyum aksesuar profilleri kullanılacaktır. Özel olarak güçlendirilmiş her bir çelik bağlantı klipsi 175kg taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Malzemelerin açık uçları toz ve pislik engelleyici özel bant sistemi ile mutlaka kapatılacaktır. Tonoz bitim yerlerinde elektrostatik toz boyalı alüminyum bitiş elemanları kullanılacaktır. Kaplama malzemesi ISO9001 belgeli ve 10 yıl garantili olacaktır.

Malzemenin Teknik Özellikleri

Panel Genişliği		: 600 mm

Panel Uzunluğu		: 12 metre (standart boy)

Isı İletim Katsayısı (K)	: 2.11 W/m2 oC

Işık Geçirgenliği (LT%)	: %20 (görünür ışık geçirgenliği - visible light transmission)

Isı Geçirgenliği (ST%)	: %18 (toplam güneş enerjisi geçirgenliği - solar radiation transmission)

Ağırlığı			: 2.42 kg/m2 (panel ağırlığı)

2.69 kg/m2 (panel + polikarbonat kilit + panel ağırlığı)

3.63 kg/m2 (panel + alüminyum kilit + panel ağırlığı)

Min. Büküm Yarıçapı	: 2.50 metre

Ses Yalıtımı		: 21 dBA

Kullanım Sıcaklığı	: -40 oC ~ +120 oC

Genleşme/Büzülme	: 0.065 mm/m0C

Işık Geçirgenliği Kaybı	: %6 max. (ASTM D1003’e göre 10 yıl sonraki ışık kaybı)

UV Geçirgenliği		: %0.1 den az (Avustralya standardı 1067-1990’na göre)

Su Sızdırması		: 0 (ASTM E-331’e göre 74 kg/m2)

Hava Sızdırması		: 0.042 SCFM/ft  (ASTM E-283’e göre 74 kg/m2)

Darbe Dayanımı		: Paneller 25mm iriliğinde ve 21 mt/saniye hızla çarpan dolu tanelerine karşı

dayanıklıdır (ASTM E-822-81’e göre)

Yanma Dayanımı	: Panellerin tutuşma sıcaklığı – 570 oC (ASTM 1929-3’e göre)

Panellerin duman yoğunluk oranı – %54 (ASTM D-2843’e göre)

DIN 4102-B1-B2 sınıfı (Alman standardına göre)

M1 Sınıfı (Fransız standardına göre)

EN 13501-1:2002; B-s2,d0 (Avrupa standardına göre)

Polikarbonat U kilit

Alüminyum U kilit

Güçlendirilmiş (takviyeli) çelik bağlantı klipsi

Plastik kapak (end cap)